|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Технические условия**  **на принимаемый лом** |  |  |

Показатели качества лома по его категориям, видам, составу, степени чистоты, габаритам и массе должны соответствовать требованиям таблицы.

Таблица - Категория покупного лома.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория лома | Вид лома | Состав | Степень чистоты | Габариты и масса |
| Стальные лом и отходы черных металлов | | | | |
| 3 категория | 3А1 | Кусковые лом и отходы, удобные для загрузки плавильных агрегатов. Не допускается проволока, и изделия из проволоки. Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Углеродистые лом и отходы не должны смешиваться с легированными. | Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Углеродистые лом и отходы не должны смешиваться с легированными. Металл не должен быть горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность безвредными примесями определяется согласно приложению Б настоящей инструкции | Размеры куска должны быть не более 800\*500\*500 мм. Толщина металла должна быть не менее 4 мм  (Приложение А) |
| 3А | Кусковые лом и отходы, удобные для загрузки плавильных агрегатов. Не допускается проволока, и изделия из проволоки. | Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Углеродистые лом и отходы не должны смешиваться с легированными. Металл не должен быть горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность безвредными примесями определяется согласно Приложению Б настоящей инструкции | Размеры куска должны быть не более 800\*500\*500 мм. Толщина металла должна быть не менее 6 мм.  (Приложение А)  (Допускаются швеллеры, уголки и двутавры с толщиной стенки не менее 4 мм в количестве не более 20 % от массы партии). |
| 3АН | Кусковые лом и отходы, полученные после переработки на пресс-ножницах, удобные для загрузки плавильных агрегатов. Не допускается проволока, и изделия из проволоки. | Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Углеродистые лом и отходы не должны смешиваться с легированными. Металл не должен быть горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность безвредными примесями определяется согласно Приложению Б настоящей инструкции | Размеры куска должны быть не более 800\*500\*500 мм. Толщина стенки должна находиться в диапазоне от 0,5 до 6 мм. (Приложение А) |
| Категория лома | Вид лома | Состав | Степень чистоты | Габариты и масса |
| 3 категория | 3А2Н |  | Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов, а также канатов, тросов, проволоки диаметром менее 8 мм в пучках или мотках. Углеродистая сталь не должна смешиваться с легированной. Металл не должен быть луженым, оцинкованным (не более 2 %), покрытым другими цветными металлами, горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Допускается наличие арматуры диаметром более 12 мм, проволоки диаметром более 8 мм, металлической ленты, но при условии правильной и качественной упаковки или после переработки в требуемые линейные размеры, но не более 5 % от массы вагона. Качественные показатели лома регламентированы техническими требованиями ТТ-032-73797897-2016. | Толщина металла не регламентируется. Максимальные линейные размеры не должны превышать 1000\*500\*500 мм |
| Лом железнодорожный | 3АЖД | Резаные рельсы, колесные диски, вагонные хребтовые балки, колесные тележки и верхние строения путей (ВСП) | Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Легированные лом и отходы не должны смешиваться с углеродистыми. Металл не должен быть горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность безвредными примесями определяется согласно приложению Б настоящей инструкции | Размеры куска должны быть не более 800\*500\*500мм. Толщина металла допускается не менее 10 мм, на ж/д диски габариты не регламентируются (Приложение А) |
| 5АЖД | Рельсы нерезаные, колесные пары, вагонные хребтовые балки, колесные тележки, оси. | Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Легированные лом и отходы не должны смешиваться с углеродистыми. Металл не должен быть горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность безвредными примесями определяется согласно приложению Б | Максимальная длина рельса не более 12 м, толщина не менее 10 мм (Приложение А) |
| 5А | 5А | Кусковые легковесный лом и отходы. Не допускается проволока, и изделия из проволоки. | Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Легированные лом и отходы не должны смешиваться. Металл не должен быть горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность безвредными примесями определяется согласно приложению В | Толщина металла должна быть не менее 6 мм Максимальный размер не регламентируется |
| Категория лома | Вид лома | Состав | Степень чистоты | Габариты и масса |
| 12А | 12А | Листовые и полосовые отходы, тонкостенные трубы, профлист. Максимальная толщина стенки не должна превышать 4 мм. | Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Углеродистая сталь не должна смешиваться с легированной. Металл не должен быть луженым, оцинкованным (не более 5 %), покрытым другими цветными металлами, горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Не допускается наличие стальных канатов, арматуры, проволоки, тросов, металлической ленты. | Толщина стенки должна находиться в диапазоне от 0,5 до 6 мм;  габариты отдельной конструкции не более 3500х2500х1000 мм |
| 12АШ  Для переработки на шредерной установке | Стальные, листовые, полосовые и сортовые отходы, кровля, легковесный промышленный и бытовой лом, металлоконструкции, отходы трубного производства, кусковой лом и отходы, полученные после переработки на пресс-ножницах, удобные для загрузки. | Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Углеродистая сталь не должна смешиваться с легированной. Металл не должен быть луженым, оцинкованным (не более 5 %), покрытым другими цветными металлами, горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Не допускается наличие стальных канатов, арматуры, проволоки, тросов, металлической ленты. Качественные показатели лома регламентированы техническими условиями ТУ 0781-069-73797897-2014 «Металлы черные вторичные для переработки на установке шредирования лома «Metso Lindemann» | Толщина металла, стенки (суммы стенок/ребер) не более 10  мм. Максимальные линейные размеры не должны превышать 3500\*2000\*1000мм |
| 12АР | Лом после авторециклинга, а также корпуса автомобилей и их фрагменты, бытовой лом, лом бытовой и промышленной техники в сборе и после частичной переработки. | Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Углеродистая сталь не должна смешиваться с легированной. Металл не должен быть луженым, оцинкованным (не более 5%), покрытым другими цветными металлами, горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Не допускается наличие стальных канатов, арматуры, проволоки, тросов, металлической ленты. Качественные показатели лома регламентированы техническими требованиями ТТ – 033-73797897-2016. | Толщина металла должна быть не более 10 мм. Максимальные линейные размеры не должны превышать 4500\*1500\*500 мм |
| Брикеты № 1 6А | 6А | Стружка | Брикеты должны быть спрессованы из стальной стружки, не смешанной с чугунной стружкой и стружкой из цветных металлов.  Не допускается брикетирование проржавленной (налет ржавчины допускается), горелой и разъеденной кислотами стружки. Суммарное содержание безвредных примесей и масла в брикетах не должно превышать 0 % по массе | Масса брикетов должна быть не менее 2 кг и не более 50 кг при плотности не менее 5000 кг/м3. Количество стружки, осыпавшейся от брикетов при транспортировании и разгрузке у потребителя, не должно превышать 3 % от массы партии |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория лома | Вид лома | Состав | Степень чистоты | Габариты и масса |
| Брикеты № 1 из стальной стружки | | | | |
| Брикеты № 1 6А | 6А | Стружка | Брикеты должны быть спрессованны из стальной стружки, не смешанной с чугунной стружкой и стружкой из цветных металлов.  Не допускается брикетирование проржавленной (налет ржавчины допускается), горелой и разъеденной кислотами стружки. Суммарное содержание безвредных примесей и масла в брикетах не должно превышать 0 % по массе | Масса брикетов должна быть не менее 2 кг и не более 50 кг при плотности не менее 5000 кг/м3. Количество стружки, осыпавшейся от брикетов при транспортировании и разгрузке у потребителя, не должно превышать 3 % от массы партии |
| Категория лома | Вид лома | Состав | Степень чистоты | Габариты и масса |
| Пакеты высокой плотности из легковесных стальных отходов и лома | | | | |
| Пакеты | 8А | Согласно ГОСТ 2787 | Согласно ГОСТ 2787 | Только пакеты размером не более 500\*500\*600 мм и плотность не менее 2000 кг/м3 |
| П р и м е ч а н и я:  1 Отклонения от максимально допустимых линейных размеров не должны превышать 10 % в сторону увеличения.  2 Процент засоренности партии лома неметаллическими безвредными примесями, производится визуально, согласно приложению Б «Примеры фактической оценки лома и отходов черных металлов» настоящей инструкции.  3 Порезка негабаритного лома осуществляется газорезчиками ООО МК «ОМК-ЭкоМеталл» на площадках УПЛ. Размеры порезанного лома должны соответствовать габаритам, указанным в настоящей инструкции. | | | | |

**Определение некондиционного лома**

ЗАПРЕЩЕН к приему некондиционный лом, к которому относится:

* + - чугун сантехнического назначения (канализационные трубы);
    - стальной и чугунный скрап (куски коржей);
    - проволока и тросы в спутанных мотках;
    - металлическая стружка (стальная и чугунная), не брикетированная, не рассортированная, смешанная с ломом;
    - лом с антикоррозийным покрытием (Ni, Cr, Zn и др.),
    - жесть с антикоррозийным покрытием (Ni, Cr, Zn и др.), образовавшийся в результате производства банок и крышек для консервирования;
    - легированный лом;
    - невскрытые емкости (например: завальцованные трубы, баллоны, бочки, ящики и т.д*.-* должен быть обеспечен доступ к осмотру внутренних поверхностей);
    - агрегаты и механизмы в сборе;
    - лом цветных металлов (Cu, Pb, Zn. и др.);
    - взрывоопасный лом;
    - лом, загрязненный нефтепродуктами
    - лом, загрязненный остатками химических элементов;
    - лом, загрязненный токонепроводящими материалами (бетоном, покрытый битумом, гуммированный резиной или пластиком, и др.);
    - лом, разъеденный кислотами и горелый;
    - проржавленный лом (определение дано в п. 3.19);
    - лом с превышением линейных размеров указанных в настоящей инструкции, договорах на поставку и весом более 3 т;

При выявлении лома, либо других материалов и примесей, не указанных как разрешенные к поставке, согласно требованиям настоящей инструкции, также будут определены в некондиционный лом.

**Общие правила приемки металлолома**

Общие правила приемки металлов черных вторичных должны соответствовать ГОСТ 2787.

Не допускается поставка грузополучателю габаритного лома и отходов черных металлов, смешанных с негабаритным. В случае поставки в одном вагоне лома двух видов в несмешанном состоянии, приемка лома производится по видам. Обязательным условием при поставке в одном вагоне двух видов является отметка в накладной этих видов лома с указанием массы каждого. В случае поставки в одном транспортном средстве лома двух и более видов в смешанном состоянии, приемка лома производится по низшей категории, при его наличии более 30 %.

При поставке лома, незаявленного в заказной спецификации (лом, смешанный с землей, скрапом, окалиной и другими неметаллическими примесями, оцинкованный, луженый лом, пакеты из оцинкованного или луженого лома и т.д.), решение о возврате продукции поставщику, либо ее приемке в Литейно-прокатном комплексе, с увеличением процента засоренности металлолома, принимается в одностороннем порядке представителем АО «ВМЗ»

При обнаружении в транспортном средстве с металлоломом взрывоопасных предметов (баллоны, закрытые емкости) принимается решение в одностороннем порядке о возврате продукции поставщику. О данном факте старший мастер участка подготовки лома не позднее 10-ти часов последующего рабочего дня после обнаружения служебным письмом в системе Docs уведомляет генерального директора ООО «МК ОМК-ЭкоМеталл».

**Правила приемки, упаковки, маркировки, транспортирования и оформления документации**

Общие правила приемки, упаковки, маркировки, транспортирования и оформления документации должны соответствовать ГОСТ 2787.

Общие требования по обеспечению радиационного контроля подтверждаются протоколом инструментальных исследований по установленной форме (согласно Письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 31 марта 2011 года N 01/3620-1-32 «О радиационном контроле металлолома»), выданным аккредитованной в установленном порядке лабораторией.

Общие требования по обеспечению взрывобезопасности предъявляются в соответствии с ГОСТ 2787.

Каждое ТС с металлоломом должно подтверждаться удостоверением о взрывобезопасности металлолома и протоколом радиационного контроля, выданного аккредитованной организацией.

Вторичные черные металлы должны сдаваться и поставляться в состоянии, безопасном для перевозки, переработки, переплавки; должны быть обезврежены от пожароопасных и взрывоопасных предметов, радиоактивных металлов и материалов. Лом и отходы, поступающие с химических производств, должны быть очищены от химических веществ.

**Требования по обеспечению взрывобезопасности лома**

Взрывобезопасность и радиационная безопасность лома должна обеспечиваться Поставщиком и подтверждаться соответствующими документами в соответствии с требованиями ГОСТ 2787 и настоящей инструкции.

Лом военного назначения запрещен к поставке.

Лом в виде емкости узлов машин (двигатели, коробки передач и т.п.) должен поставляться вскрытым, освобожденным от остатков горючих и смазочных материалов.

Лом в виде сосудов всех типов и размеров (баллоны, бочки, банки, ящики и т.п.) должен быть очищен от содержимого (а в зимнее время – от льда и снега), все сосуды и емкости должны быть доступны для осмотра внутренней поверхности, баллоны (кислородные, пропановые, хлорные и прочие) порезаны газовой резкой, днища бочек и других емкостей должны быть вскрыты.

Станины, поддоны, металлоконструкции и др. массивные предметы, подвергшиеся взрывному дроблению, не должны иметь не взорванных зарядов или их остатков.

При обнаружении не обезвреженных боеприпасов дальнейшая работа с ломом должна быть приостановлена и должны быть приняты меры к их удалению, обезвреживанию представителями Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

Проверка лома на взрывобезопасность и удаление из него взрывоопасных предметов производится под руководством лица, прошедшего специальное обучение и имеющего соответствующее удостоверение, в специально отведенном для этого месте.

Непроверенный лом не смешивается с прошедшим проверку и не допускается к переработке или использованию в качестве металлической шихты.